榕市监消则(2026)-072

2026年福州市聚氯乙烯绝缘软电缆电线质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
按照同一生产者、同一标准生产、同一商标、同一规格型号在受检单位售柜或仓库内的待销售商品中随机抽取样品。每批次产品抽取数量50米，其中30米样品作为检验样品，另20米样品作为备用样品，检样、备样应分别封样，并加以标注。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	2
	绝缘最薄处厚度
	GB/T 2951.11-2008

	3
	外形尺寸测量
	GB/T 2951.11-2008

	4
	护套平均厚度
	GB/T 2951.11-2008

	5
	护套最薄处厚度
	GB/T 2951.11-2008

	6
	导体电阻
	GB/T 3048.2-2007

	7
	绝缘线芯电压试验
	GB/T 3048.8-2007

	8
	成品电缆电压试验
	GB/T 3048.8-2007

	9
	绝缘电阻
	GB/T 3048.6-2007

	10
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	11
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	12
	绝缘老化后抗张强度
	GB/T 2951.12-2008

	13
	绝缘老化前后抗张强度变化率
	GB/T 2951.12-2008

	14
	绝缘老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.12-2008

	15
	绝缘老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.12-2008

	16
	绝缘热失重试验
	GB/T 2951.32-2008

	17
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	18
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

	19
	护套老化后抗张强度
	GB/T 2951.12-2008

	20
	护套老化前后抗张强度变化率
	GB/T 2951.12-2008

	21
	护套老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.12-2008

	22
	护套老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.12-2008

	23
	护套热失重试验
	GB/T 2951.32-2008

	24
	曲挠试验
	GB/T 2951.11-2008

	25
	单根垂直燃烧试验
	GB/T 18380.11-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时，应启动备样进行复检。
3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）
JB/T 8734.3-2016 额定电压450 750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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