榕市监消则(2026)-081

2026年福州市移动电源（充电宝）质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
按照同一生产者、同一标准生产、同一商标、同一规格型号在受检 单位售柜或仓库内的待销售商品中随机抽取样品。每批次产品抽取数量6只，其中4只样品作为检验样品，另2只样品作为备用样品，检样、备样应分别封样，并加以标注。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	接触温度限值
	GB 4943.1-2022

	2
	常温下的有效输出容量
	GB/T 35590-2017

	3
	转换效率
	GB/T 35590-2017

	4
	输出电压
	GB/T 35590-2017

	5
	过充电
	GB 31241-2022

	6
	高温外部短路
	GB 31241-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时，应启动备样进行复检。
3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 35590-2017 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范                          

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB 31241-2022 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范

GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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